PCB板加工要求

- PCB板型号及规格: HX-SMJ-02B通信板

- 文件名称: Gerber_PCB_HX-SMJ-03B-B_V2.0

- 线路板层数:A、B层 (双层板)

A: TopLayer   		B: BottomLayer

C:TopPasteMaskLayer    		D:BottomPasteMaskLayer

E:TopSilkLayer 				F:BottomSilkLayer

G:TopSolderMaskLayer 			H:BottomSolderMaskLayer

I:BoardOutline  				J:Drill_PTH

a.此板印字层数：A,B层

A: TopLayer   		B: BottomLayer

- PCB板材：

  - 板厚：2.0mm

  - 阻焊颜色：绿色

  - 板材TG值：要求采用 TG150 板材。

  - 离子迁移要求：选用的板材必须要具备抗离子迁移能力。

  - 板材相对介电常数：3.6~4.5之间。

  - 损耗角：介质损耗小于0.035的板材。

  - 击穿电压：

    - 1.0mm板厚：大于25KV；

    - 1.6mm板厚：大于40KV；

    - 2.0mm板厚：大于50KV。

- 印字颜色：   白色

- PCB板测试：  飞针测试

- 加工数量：   按需生产

- 加工方式：   按磁盘数据作底片，间距大的地方锣空，间距小的地方做V形切割。

- 涂复：  无铅喷锡

- 铜皮厚度：2盎司

- 附PCB外形图： 文件夹内有丝印图

- PCB板尺寸：  按PCB文件中PCB板实际尺寸。

- 过孔盖油。

- 阻焊油膜：使用UL认可油膜。

- 相对漏电起痕指数（CTI）：CTI>=175。

- 固化因素：小于5摄氏度。

- 印制板边缘应光滑、无缺损、无金属毛刺、无晕圈、非金属毛刺应疏松且不影响功能和安装。

- 印制板基材表面不允许出现露织物、显布纹、露纤维断裂。

- 麻点或空洞不能出现在导体上及导体周围，麻点或空洞尺寸不大于 0.8mm，密度不大于 5 个/dm2。

- 基材表面下不允许出现白斑、微裂纹、分层起泡。

- 喷锡表面均匀，没有斑点和污染，无不润湿和退润湿。

- 板边不允许有毛刺。

- 用胶带法测量镀层附着力，应没有镀层脱落。

拟制：                 审核：                日期：