PCBA加工要求

- PCBA焊接工艺

  - 对于贴片器件的焊接，需采用自动SMT工艺，包括：自动锡膏印刷、SMT自动贴片、回流焊。

- 包装

  - PCBA板采用真空包装，防止焊盘氧化。

- ESD管控

  - 板卡生产过程应采用防静电管控措施。防止静电对电路板及电子元器件寿命造成影响。

- 三防漆

  - PCBA板需双面喷涂三防漆，可参照标准IPC-A-610F CLASS III要求执行，建议使用自动化喷涂。

  - 部分关键器件需要保护避免沾上三防漆的，已经在BOM表中备注提及，一定要注意！。

- 控制焊脚高度

  - 插件类器件应尽量控制焊脚高度小于等于2mm。

- PCBA焊接过程要有AOI自动光学检测，对于焊接缺陷要及时处理，避免流入下一加工环节。

- PCBA飞针测试或在线针床测试。

- 供应商需提供PCBA相应的生产过程质量检测记录或报告。