HX-SMJ-01

PCB板加工要求

1、PCB板型号及规格:HX-SMJ-01

2、文件名称: Gerber_PCB_HX-SMJ-01

3、线路板层数:A、B层 (双层板)

A: TopLayer   		 B: BottomLayer

C:TopPasteMaskLayer    D:BottomPasteMaskLayer

E:TopSilkLayer 		  F:BottomSilkLayer

G:TopSolderMaskLayer 	  H:BottomSolderMaskLayer

I:BoardOutline  		  J:Drill_PTH

a.此板印字层数：A,B层

A: TopLayer   		B: BottomLayer

4、PCB板材：

(1)板厚：2.0mm

(2)阻焊颜色：绿色

(3)板材TG值：要求采用 TG150 板材。

(4)离子迁移要求：选用的板材必须要具备抗离子迁移能力。

(5)板材相对介电常数：3.6~4.5之间。

(6)损耗角：介质损耗小于0.035的板材。

(7)击穿电压：

①1.0mm板厚：大于25KV；

②1.6mm板厚：大于40KV；

③2.0mm板厚：大于50KV。

5、印字颜色：  白色

6、PCB板测试：飞针测试

7、加工数量：  按需生产

8、加工方式：  按磁盘数据作底片，间距大的地方锣空，间距小的地方做V形切割。

9、涂复： 无铅喷锡

10、铜皮厚度：2盎司

11、附PCB外形图： 文件夹内有丝印图

12、PCB板尺寸：  按PCB文件中PCB板实际尺寸。

13、过孔盖油。

14、阻焊油膜：使用UL认可油膜。

15、相对漏电起痕指数（CTI）：CTI>=175。

16、固化因素：小于5摄氏度。

17、印制板边缘应光滑、无缺损、无金属毛刺、无晕圈、非金属毛刺应疏松且不影响功能和安装。

18、印制板基材表面不允许出现露织物、显布纹、露纤维断裂。

19、麻点或空洞不能出现在导体上及导体周围，麻点或空洞尺寸不大于 0.8mm，密度不大于 5 个/dm2。

20、基材表面下不允许出现白斑、微裂纹、分层起泡。

21、喷锡表面均匀，没有斑点和污染，无不润湿和退润湿。

22、板边不允许有毛刺。

23、用胶带法测量镀层附着力，应没有镀层脱落。